附件2：

6项有色行业标准样品目录

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YSS058-2012 | 变形铝合金3003光谱标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS059-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品（Mn0.25） | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS060-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品（Mn0.6） | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS061-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品（Mn1.2） | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS062-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品（Mn1.6） | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS063-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品（Mn2.0） | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |

6项有色行业标准样品成分含量表

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特 性 | 元 素 | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti |  |  |
| 1 | YSS058-2012 | 变形铝合金3003光谱标准样品 | 标准值（%） | 0.058 | 0.056 | 0.032 | 1.99 | 0.253 | 0.170 | 0.122 | 0.109 | 0.083 | 200 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 标准偏差（%） | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.04 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.008 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 0.101 | 0.282 | 0.279 | 1.68 | 0.522 | 0.120 | 0.108 | 0.284 | 0.054 | 200 |  |
|  |  |  | 标准偏差%） | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.02 | 0.009 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.006 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 0.393 | 0.155 | 0.202 | 0.582 | 0.132 | 0.249 | 0.076 | 0.486 | 0.111 | 200 |  |
|  |  |  | 标准偏差（%） | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.009 | 0.009 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 0.253 | 0.473 | 0.095 | 1.20 | 0.061 | 0.049 | 0.054 | 0.052 | 0.034 | 200 |  |
|  |  |  | 标准偏差（%） | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 0.723 | 0.858 | 0.428 | 0.257 | 0.013 | 0.026 | 0.020 | 0.035 | 0.0136 | 200 |  |
|  |  |  | 标准偏差（%） | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 名称 | 特 性 | 元 素 | 数量 （瓶） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti |  |  |
| 2 | YSS059-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品（Mn0.25） | 标准值（%） | 0.723 | 0.858 | 0.428 | 0.257 | 0.013 | 0.026 | 0.020 | 0.035 | 0.0136 | 150 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 标准偏差（%） | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0004 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 3 | YSS060-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品（Mn0.6） | 标准值（%） | 0.393 | 0.155 | 0.202 | 0.582 | 0.132 | 0.249 | 0.076 | 0.486 | 0.111 | 150 |  |
|  |  |  | 标准偏差%） | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | 0.002 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 4 | YSS061-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品（Mn1.2） | 标准值（%） | 0.253 | 0.473 | 0.095 | 1.20 | 0.061 | 0.049 | 0.054 | 0.052 | 0.034 | 150 |  |
|  |  |  | 标准偏差（%） | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 5 | YSS062-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品（Mn1.6） | 标准值（%） | 0.101 | 0.282 | 0.279 | 1.68 | 0.522 | 0.120 | 0.108 | 0.284 | 0.054 | 150 |  |
|  |  |  | 标准偏差（%） | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.01 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.002 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 6 | YSS063-20112 | 变形铝合金3003化学标准样品（Mn2.0） | 标准值（%） | 0.058 | 0.056 | 0.032 | 1.99 | 0.253 | 0.170 | 0.122 | 0.109 | 0.083 | 150 |  |
|  |  |  | 标准偏差（%） | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.03 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |