附件：主要技术标准与参数要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要技术标准与参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪（XRD） | 1. X射线光源： （1） X射线发生器部分 ① 最大输出功率：≥3kW （2）X射线光管部分 ① X射线光管：Cu靶，陶瓷X光管，2.2 kW，国际标准尺寸，能与其它厂家通用 ② 焦斑大小：0.4 x 12 mm，点线焦斑两个出口 ③ 额定电压：≥60kV ④ 额定电流：≥80mA （3） 电流电压稳定度：<(0.005% （外电压波动10%）时 （4） X射线防护：安全连锁机构、剂量符合国标；防护罩外任何一点的计量小于1(Sv/h 2. 测角仪： （1）测角仪：(/(立式测角仪，样品水平放置，且测样时不会倾斜 （2）2(转动范围：-100(≤2(≤168( （3）测角仪半径：≥200 mm，测角圆直径可连续改变 （4）可读最小步长：≤0.0001(，角度重现性：0.0001( （5）采用智能虚拟测角仪全自动控制，硬件自动识别、自动纠错 （6）验收精度：国际标准样品现场检测，全谱范围内所有峰的角度偏差不超过±0.01度 3. 探测器： （1）子探测器个数：≥160个 （2）整个探测器的背景：≤0.1 cps （3）探测器本身的能量分辨率，即无需在光路上使用任何类型的镜子、滤波片或者单色器的情况下，≤1000eV （4）确保所有子探测器全好，具有静态扫描功能，具有点探测器功能，无需再配备闪烁或者正比探测器 （5）提供的半导体阵列探测必须适合小角和广角测试，小角最小从0.3度开始 4. 功能附件 （1）粉末和薄膜分析全自动切换附件 ① 提供双光路系统，包含粉末测试用的聚焦光路和薄膜测试用的平行光路 ② 聚焦光路包括自动发散狭缝和自动防散射狭缝，狭缝大小均软件自动可调 ③ 平行光路采用平行光反射镜加平行光索拉狭缝组合 ④ 聚焦光路和平行光路之间的切换采用全自动计算机控制，无需做任何的硬件手动更换 5. 仪器控制和数据采集系统 （1）计算机：处理器为12代i5 或以上，16G 内存（DDR4），512G 固态硬盘（SSD），CD-RW，24”LED显示器，无线+有线网卡，正版Windows 11操作系统，正版Office办公套件（永久激活）。 （2）仪器控制和数据采集软件 6. 应用软件：要求提供以下应用分析软件 （1）物相检索软件：含原始数据直接检索功能 （2）物相定量分析：可编程定量分析软件 （3）无标样晶粒大小分析及微观应力分析 （4）粉末数据指标化、结构精修、从头结构解析以及无标样定量分析软件 （5）随机提供最新正版数据库，并可免费升级 7. 循环水冷系统：满足相应系统连续满功率运行 （1）工作要求：连续工作 （2）控温精度：≤±2℃ （3）供水流量：满足发生器要求 （4）进水温度：可调，保证主机正常运转 8. 培训、安装、技术文件 制造商提供至少一次免费的国内培训（买方负责受训人员差旅费）、安装调试及现场培训，并提供有关的全套技术文件。 9 工作条件 （1）电力供应：单相220V（(10%），50Hz （2）工作温度：10(C～40(C （3）相对湿度：≤ 75％ （4）仪器运行的持久性：能够满足长时间连续工作 10. 仪器及生产商必须满足的相关国际安全标准 （1）质量标准：ISO9001 & EN29002认证 （2）安全标准：CE 认证 （3）射线防护标准：DIN 54113认证 | 1 | 台 |  |